АННОТИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ

о результатах НИР по гранту за 2025 год

Конкурс 2025 года на соискание грантов для поддержки научно- исследовательской работы аспирантов и молодых сотрудников ИГУ.

Направление: Химия и химические технологии  Шифр гранта: 091-25-311.

1. Наименование НИР по гранту: «Вклад геометрического фактора в модифицирующее действие фосфора на свойства палладиевых катализаторов в побочном процессе прямого синтеза (гидрирование H2O2)».

2. Структурное подразделение (кафедра, лаборатория): НИИНУС ИГУ

3. Исполнитель НИР:  Миленькая Елена Алексеевна

4. Координаты исполнителя НИР:

5. Ожидаемые результаты в соответствии с заявленным планом работы:

Получить фундаментальные знания о влиянии фосфора на активность и селективность палладий-фосфорных катализаторов, а также разработка методов их направленного структурного и электронного модифицирования.

6. Основные полученные научные результаты:

На примере двух катализаторов Pd–0.3P/НZSM-5 и Pd–1.0P/НZSM-5 близкой дисперсности, которые отличаются поверхностной концентрацией фосфат- и фосфит-ионов и соотношением Pd0 : Pd+ установлена доля активных центров в одном из побочных процессов прямого синтеза Н2О2 – в реакции гидрирования. Т.к. Н2О2 являясь сильным окислителем, может окислить различные каталитические яды, решение поставленной задачи проведено на примере гидрирования стирола, характеризующего относительно небольшой энтальпией адсорбции на Pd ( 53.9 кДж/моль) путем отравления каталитическим ядом – трифенилфосфитом. Близость численного значения доли активных в гидрировании центров (0.72 и 0.77 для Pd–0.3P/НZSM-5 и Pd–1.0P/НZSM-5 соответственно) позволяет констатировать, что определяющим в подавлении побочного процесса – гидрирования, является электронный фактор: изменение соотношения поверхностных химических форм Pd0 и Pdδ+ с ростом отношения P : Pd.

7.  Предполагаемое использование результатов, в том числе в учебном процессе: полученные данные могут быть использованы в лекционном материале по дисциплине «Нанохимия» и «Катализ» для магистрантов химического факультета ИГУ.

Публикация.

8. Перечень публикаций по результатам работы (статьи, доклады) с приложением оттисков или рукописей, направленных в печать:

Вклад геометрического фактора в модифицирующее действие фосфора на свойства палладиевых катализаторов в побочном процессе прямого синтеза (гидрирование H2O2) / Миленькая Е. А., Корнаухова Т. А., Мальцев А.А. // Проблемы теоретической и экспериментальной химии: 2026. XXXVI Российская молодежная научная конференция с международным участием, посвященная 120-летию со дня рождения С.В. Карпачёва «Проблемы теоретической и экспериментальной химии», г. Екатеринбург, 21.04.2026 - 24.04.2026. (тез. докл. направлены в печать)

Исполнитель НИР по гранту  ______________________________ (Ф.И.О.)

(подпись)