# АННОТИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ

о результатах НИР по гранту за  2025 год

Конкурс 2025 года на соискание грантов

для поддержки научно-исследовательской работы

аспирантов и молодых сотрудников ИГУ.

Направление   Химия и химические технологии  Шифр гранта  091-25-313

# 1. Наименование НИР по гранту: 	Исследование свойств однокомпонентных каталитических систем на основе (циклопентадиенил)бис(трифенилфосфин)палладия(II) тетрафторобората в реакции полимеризации ненасыщенных углеводородов

# 2. Структурное подразделение (кафедра, лаборатория):

Научно-исследовательский институт нефте- и углехимического синтеза федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Иркутский государственный университет»

# 3. Исполнитель НИР 	Орлов Тимур Сергеевич

(Ф.И.О)

# 4. Координаты исполнителя НИР

(телефон, факс, E-mail)

# 5. Ожидаемые результаты в соответствии с заявленным планом работы:

# 1) Новые данные о полимеризации норборнена и циклопентадиена в

# присутствии катионных циклопентадиенильных комплексов палладия.

# 2) Закономерности, отражающие влияние температуры, состава

# каталитической системы на основе катионных циклопентадиенильных

# комплексов палладия с фосфорсодержащими лигандами на

# производительность и селективность протекания реакции полимеризации

# норборнена.

# 6. Основные полученные научные результаты:

# Получены новые данные о каталитических свойствах однокомпонентного комплекса состава [Pd(Ср)(PPh3)2]BF4 в реакции (со)полимеризации непредельных углеводородов норборненового ряда. Установленно, что комплекс проявляет каталитическую активность без использования сокатализаторов при повышенной температуре. На примере реакций гомо- и сополимеризации дициклопентадиена (ДЦПД) и норборнена (НБ) изучено влияние температуры, соотношения мономера к катализатору на производительность каталитической системы. Установлено, что наилучшая производительность достигается при температуре 70°, дальнейшее повышение температуры приводит к снижению производительности, вероятно вследствие разрушения активных каталитических центров. Определено, что (со)полимеризация ДЦПД и НБ может быть осуществлена при соотношении мономеров к катализатору 500:1…5000:1

# 7. Предполагаемое использование результатов, в том числе в учебном процессе:

Результаты будут использованы для дальнейших научных исследований в НИИНУС ИГУ. Результаты научной работы можно рекомендовать для использования в учебном процессе студентами химического факультета по дисциплине «Катализ».

# 8. Перечень публикаций по результатам работы (статьи, доклады) с приложением оттисков или рукописей, направленных в печать:

1) Исследование свойств однокомпонентных каталитических систем на основе (циклопентадиенил)бис(трифенилфосфин)палладия(II) тетрафторобората в реакции аддитивной полимеризации дициклопентадиена / Т. С. Орлов, Д. С. Суслов // XXIX Всероссийская конференция молодых учёных-химиков (с международным участием), Нижний Новгород, 20-25 апреля 2026 г. – Нижний Новгород: Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, 2026. – с.102.

Исполнитель НИР по гранту  __________________________________ (Орлов Т.С.)

(подпись)