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Направление   Химия и химические технологии  Шифр гранта  091-25-313

1. Наименование НИР по гранту: 	Исследование свойств однокомпонентных каталитических систем на основе (циклопентадиенил)бис(трифенилфосфин)палладия(II) тетрафторобората в реакции полимеризации ненасыщенных углеводородов

2. Структурное подразделение (кафедра, лаборатория): 

Научно-исследовательский институт нефте- и углехимического синтеза федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Иркутский государственный университет»											
3. Исполнитель НИР 	Орлов Тимур Сергеевич	
                         (Ф.И.О)
[bookmark: _GoBack]4. Координаты исполнителя НИР		
(телефон, факс, E-mail)

5. Ожидаемые результаты в соответствии с заявленным планом работы: 

1) Новые данные о полимеризации норборнена и циклопентадиена в
присутствии катионных циклопентадиенильных комплексов палладия.
2) Закономерности, отражающие влияние температуры, состава
каталитической системы на основе катионных циклопентадиенильных
комплексов палладия с фосфорсодержащими лигандами на
производительность и селективность протекания реакции полимеризации
норборнена.

6. Основные полученные научные результаты:
Получены новые данные о каталитических свойствах однокомпонентного комплекса состава [Pd(Ср)(PPh3)2]BF4 в реакции (со)полимеризации непредельных углеводородов норборненового ряда. Установленно, что комплекс проявляет каталитическую активность без использования сокатализаторов при повышенной температуре. На примере реакций гомо- и сополимеризации дициклопентадиена (ДЦПД) и норборнена (НБ) изучено влияние температуры, соотношения мономера к катализатору на производительность каталитической системы. Установлено, что наилучшая производительность достигается при температуре 70°, дальнейшее повышение температуры приводит к снижению производительности, вероятно вследствие разрушения активных каталитических центров. Определено, что (со)полимеризация ДЦПД и НБ может быть осуществлена при соотношении мономеров к катализатору 500:1…5000:1 
7. Предполагаемое использование результатов, в том числе в учебном процессе: 
Результаты будут использованы для дальнейших научных исследований в НИИНУС ИГУ. Результаты научной работы можно рекомендовать для использования в учебном процессе студентами химического факультета по дисциплине «Катализ». 
8. Перечень публикаций по результатам работы (статьи, доклады) с приложением оттисков или рукописей, направленных в печать: 
1) Исследование свойств однокомпонентных каталитических систем на основе (циклопентадиенил)бис(трифенилфосфин)палладия(II) тетрафторобората в реакции аддитивной полимеризации дициклопентадиена / Т. С. Орлов, Д. С. Суслов // XXIX Всероссийская конференция молодых учёных-химиков (с международным участием), Нижний Новгород, 20-25 апреля 2026 г. – Нижний Новгород: Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, 2026. – с.102.
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